**AQUADRAIN: popis výrobku pro projektanty**

Tento text je k dispozici ke stažení na [www.hegler.cz](http://www.hegler.cz) ve formátu:

* WORD (\*.doc)

*Příklad pro jmenovitou světlost DN 300 v provedení s celoobvodovou perforací:*

**Drenážní potrubí AQUADRAIN z PE-HD**

* drenážní potrubí s celoobvodovou perforací – TP vyrobené z PE-HD s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní stěnou, dle DIN 4262-1 odpovídá typu R 2
* umožňuje vysokotlaké čištění do tlaku 120 bar
* dodávané v 6 m tyčích včetně spojek a těsnění
* uvnitř zelený reflexní povrch vhodný pro kamerové revize
* vlastní certifikát ze zkušebny SKZ Würzburg
* vhodné pro pokládku do drenážního filtračního materiálu kameniva 8/30
* šířka perforačních otvorů >1,2 mm
* plocha otvorů ≥ 180 cm2/m
* kruhová tuhost S ≥ 8,0 kN/m2 dle EN ISO 9969
* jmenovitá světlost DN 300 (ID vnitřní průměr)