**HEKAPLAN: popis výrobku pro projektanty**

Tento text je k dispozici ke stažení na [www.hegler.cz](http://www.hegler.cz) ve formátu:

* WORD (\*.doc)

*Příklad pro jmenovitou světlost DN 110:*

**Kabelová chránička HEKAPLAN z PVC-U**

* Kabelová chránička dodávaná v tyčích z PVC-U s profilovanou vnější stěnou a hladkou stěnou vnitřní
* kruhová tuhost S ≥ 8,0 kN/m2 dle EN ISO 9969
* vhodné pro požadovanou ochranu IP 66 a IP 67 dle EN 60529 s těsněním
* dodávané v 6 m tyčích
* monoliticky vylisované dvoj plášťové hrdlo
* pokládka se provádí na 10 cm vrstvu kameniva 0/4 až 0/8 mm, zásyp kamenivem 0/4 mm po celém obvodu i délce potrubí
* jmenovitá světlost DN 110 (AD vnější průměr)