**MULTI-*inspect* 400: popis výrobku pro projektanty**

Tento text je k dispozici ke stažení na [www.hegler.cz](http://www.hegler.cz) ve formátu:

* WORD (\*.doc)

**Kontrolní a čistící šachta MULTI-*inspect* 400pro dešťové kanalizace z PE-HD**

* kontrolní a čistící šachta pro dešťové kanalizace vyrobená z PE-HD, nejmenší užitnou výškou 90 cm
* možnost napojení na kanalizační i drenážní vedení
* šachta obsahuje dvě odbočky v úhlu 180O
* vnitřní průměr tělesa šachty > 500 mm, stavební výška šachty 700 mm
* tělo šachty je monolitické s bezpečnostními zarážkami proti vysunutí potrubí
* prodloužení se usazuje na šest bezpečnostních pojistek
* chemická odolnost odpovídá normě DIN 8075
* na prodloužení DU 400 je možné poklopy HEGLER
* pokládka se provádí na 15 cm vrstvu kameniva 0/4 až 0/8 mm, zásyp kamenivem 0/4 - 0/8 mm po celém obvodu i délce potrubí do výšky 30 cm nad potrubí (dle normy EN 1610)