**SIROBAU S 300: popis výrobku pro projektanty**

Tento text je k dispozici ke stažení na [www.hegler.cz](http://www.hegler.cz) ve formátu:

* WORD (\*.doc)

*Příklad pro šachtu SIROBAU S 300 o světlosti DN 300 ID:*

**Kontrolní a čistící šachta SIROBAU S 300z PE-HD**

* kontrolní a čistící šachta vyrobená z PE-HD s hladkou vnitřní stěnou a profilovanou stěnou vnější, 2 vrstvená k-ce o stavební výšce 90 cm
* odpovídá požadavkům normy DIN 4095, průběžně ověřováno zkušebnou SKZ ve Würzburgu
* šachta je určena pro drenážní vedení
* dimenze šachty DN 300 ID (vnitřní průměr) z potrubí o kruhové tuhosti

S ≥ 8,0 kN/m2 dle EN ISO 9969

* uvnitř zelený reflexní povrch vhodný pro kamerové revize
* provedení s kalištěm o užitné výšce 70 cm, nebo bez kaliště 82 cm
* jmenovitá světlost pro napojení: DN ….. (DN 100/110; DN 150/160; DN 200)
* počet odboček: ….. (1; 2; 3)
* odbočky u uspořádání: ….. (90O; 180O; 270O)